# Jgheab rectangular Novatik Quadra

- Dimensiune: 125mm

- Lungimi standard: 2m, 3m, 4m

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm Racord jgheab-burlan

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm

- Coltar exterior

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm

- Coltar interior

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm

- Capac jgheab dreapta

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm

- Disponibil in variante stanga/dreapta

- Carlig ascuns jgheab

- Material: otel 1.5mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj HDG

- Carlig scurt jgheab

- Material: otel 5mm

- Acoperire zinc ≥ 450 g/m²

- Finisaj: Vopsea in camp electrostatic

- Carlig lung jgheab

- Material: otel 5mm

- Acoperire zinc ≥ 450 g/m²

- Finisaj: Vopsea in camp electrostatic

- Element intermediar burlan

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm

- Bratara burlan
(2 piese)

- Material: otel 2mm / 0.5mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj: HDG / Pural 50 µm

- Burlan rectangular

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm

- Element evacuare
Cot burlan

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm

Sistemul rectangular de jgheaburi si burlane Novatik Quadra este o alternativa originala si moderna la sistemele pluviale clasice, semirotunde. Realizat din acelasi otel finlandez de calitate, sistemul pluvial Novatik Quadra beneficiaza de acceasi garantie de 20 de ani ca si sistemul Novatik Ronda. Otelul cu strat de protectie Pural garanteaza mentinerea in timp a culorilor jgheabului, burlanului si a tuturor elementelor sistemului.

Jgheaburile Novatik Quadra sunt disponibile cu deschiderea de 127 mm. Fiind realizat din aceeasi materie prima, sistemul pluvial Novatik Quadra este disponibil in aceeasi paleta de culori ca si sistemul Novatik Ronda.

Pret informativ: 6,91 Eur/buc (dimensiune sistem: 125/87 mm, lungime jgheab = 2 m)

Link: http://www.novatik.ro/ro/produse/novatik-quadra#info

- 2. Burlan rectangular Novatik Quadra

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm

Sistemul rectangular de jgheaburi si burlane Novatik Quadra este o alternativa originala si moderna la sistemele pluviale clasice, semirotunde. Realizat din acelasi otel finlandez de calitate, sistemul pluvial Novatik Quadra beneficiaza de acceasi garantie de 20 de ani ca si sistemul Novatik Ronda. Otelul cu strat de protectie Pural garanteaza mentinerea in timp a culorilor jgheabului, burlanului si a tuturor elementelor sistemului.

Sectiunea burlanului are dimensiunea  de 80 mm x 50 mm. Sistemul pluvial Novatik Quadra este disponibil in 7 variante de culori: rosu, maro, negru, alb, gri, verde, caramiziu.

Pret informativ: 8,20 Eur/buc. (dimensiune sistem 125/87 mm, lungime burlan: 2,5 m)

Link: http://www.novatik.ro/ro/produse/novatik-quadra#info

Pozitionati mouse-ul peste elementele sistemului
pentru a vedea aici descrierea lor

- Capac jgheab stanga

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm

- Disponibil in variante stanga/dreapta

- Jgheab rectangular

- Dimensiune: 125mm

- Lungimi standard: 2m, 3m, 4m

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm

- Racord jgheab-burlan

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm

- Coltar exterior

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm

- Coltar interior

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm

- Capac jgheab dreapta

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm

- Disponibil in variante stanga/dreapta

- Carlig ascuns jgheab

- Material: otel 1.5mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj HDG

- Carlig scurt jgheab

- Material: otel 5mm

- Acoperire zinc ≥ 450 g/m²

- Finisaj: Vopsea in camp electrostatic

- Carlig lung jgheab

- Material: otel 5mm

- Acoperire zinc ≥ 450 g/m²

- Finisaj: Vopsea in camp electrostatic

- Element intermediar burlan

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm

- Bratara burlan
(2 piese)

- Material: otel 2mm / 0.5mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj: HDG / Pural 50 µm

- Element evacuare
Cot burlan

- Material: otel 0.5 - 0.6 mm

- Acoperire zinc ≥ 275 g/m²

- Finisaj Pural 50 µm